ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)

# М  е ж  г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  й    с  т  а  н  д а  р  т

Детали трубопроводов бесшовные приварные

из углеродистой и низколегированной стали

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

## Конструкция

### Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

#### ГОСТ 17379-2001

##### Предисловие

- РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь ##### Грузия Республика Казахстан Кыргызская республика Республика Молдова Российская федерация Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узгосстандарт Госстандарт Украины |

- Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги и легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов.

- Постановление Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

- ВЗАМЕН ГОСТ 17379-83.

ИПК Издательство стандартов, 2002

11                                                                      46

ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)

# М  е ж  г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  й    с  т  а  н  д а  р  т

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой

и низколегированной стали

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

## Конструкция

Carbom and low-alloy steel butt-welding fitting. Elliptical caps. Design

Дата введения 2003-01-01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные эллиптические заглушки из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения  заглушек - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пункта 4.1., 4,2  и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.

- Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.

- Конструкция и размеры

  - Конструкция и  размеры заглушек должны соответствовать указанным на рисунке 1 в таблицах 1 и 2.

Рисунок 1

________________________________________________________________________________________________

Издание официальное

- 1

ГОСТ 17379-2001

Т а б л и ц а 1 – Заглушки исполнения 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | K | Масса, кг | DN | D | T | K | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | ----- 0,04 ----- | 150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 89 | ---- 2,90 4,40 |
| 20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | ---- 0,07 ---- | 200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 102 | ---- 5,00 7,60 |
| 25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | ---- 0,10 ---- | 250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 152 | ---- 9,80 |
|  |  |  |  |  | 300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 178 | ---- 14,00 |
| 32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | ---- 0,14 ---- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 191 | ----- 18,00 |
| 40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | ---- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 | 400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 203 | ----- 26,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 |  | ---- | 450 | 457,0 | 10,0 | 229 | 29,00 |
|  |  |  |  | 0,24 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 | 508,0 | 11,0 | 254 | 37,00 |
| 65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 |  | ---- 0,39 0,52 | 600 | 610,0 | 12,5 | 305 | 54,00 |
|  |  |  |  |  | 700 | 711,0 | — | 305 | — |
| 80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 51 | ----- 0,67 0,91 | 800 | 813,0 | — | 305 | — |
|  |  |  |  |  | 900 | 914,0 | — | 305 | — |
|  |  |  |  |  | 1000 | 1016,0 |  | 305 |  |
| 100 | 1 14,3 | 3,6 6,3 8,8 | 64 | ----- 1,20 1,60 |  |  |  |  |  |
| 125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 76 | ----- 1,80 2,80 |  |  |  |  |  |
| Примечание — Масса приведена для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 — Заглушки исполнения 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | K | Масса, кг | DN | D | T | K | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 2,0 3,0 | 15 | 0,1 0,1 | 50 | 57 | 3,0 5,0 | 30 | 0,2 0,3 |
| 32 | 38 | 2,0 3,0 | 20 | 0,1 0,1 | 65 | 76 | 3,5 6,0 | 40 | 0,4 0,5 |
| 40 | 45 | 2,5 4,0 |  | 0,1 0,2 | 80 | 89 | 3,5 8,0 | 45 | 0,6 0,9 |

48

ГОСТ 17379-2001

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | K | Масса, кг | DN | D | T | K | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,0 |  | 0,7 |  |  | 10,0 |  | 11,0 |
|  | 108 | 8,0 | 50 | 1,3 | 300 | 325 | 12,0 18,0 | 100 | 13,0 19,0 |
| 100 |  | 4,0 |  | 0,7 |  |  | 20,0 |  | 21,0 |
|  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,0 |  | 1,3 |  |  | 10,0 |  | 16,0 |
|  |  | 4,0 |  | 0,9 |  |  | 12,0 |  | 19,0 |
| 125 | 133 | 8,0 | 55 | 2,0 | 350 | 377 | 16,0 | 115 | 26,0 |
|  |  | 10,0 |  | 2,5 |  |  | 20,0 |  | 32,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  | 38,0 |
|  |  | 4,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 8,0 |  | 2,3 |  |  | 10,0 |  | 19,0 |
|  |  | 11,0 |  | 3,2 |  |  | 12,0 |  | 23,0 |
| 150 |  |  | 65 |  | 400 | 426 | 16,0 | 125 | 30,0 |
|  |  | 4,5 |  | 1,5 |  |  | 18,0 |  | 34,0 |
|  | 168 | 8,0 |  | 2,3 |  |  | 22,0 |  | 42,0 |
|  |  | 11,0 |  | 3,2 |  |  | 26,0 |  | 50,0 |
|  |  | 8,0 |  | 4,6 |  |  | 10,0 |  | 25,0 |
| 200 | 219 | 10,0 | 75 | 5,1 |  |  | 16,0 |  | 40,0 |
|  |  | 12,0 |  | 6,1 | 500 | 530 | 20,0 | 150 | 50,0 |
|  |  | 7,0 |  | 4,9 |  |  | 22,0 26,0 |  | 55,0 65,0 |
| 250 | 273 | 12,0 14,0 | 85 | 9,2 11,0 |  |  | 30,0 |  | 75,0 |
|  |  | 18,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е — Масса приведена для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примеры   условных   обозначений:

- заглушек исполнения 1,D = 60,3 мм, Т= 4,0 мм из стали марки Р5:

Заглушка 1-60,3   4-Р5 ГОСТ 17379-2001

- заглушек исполнения 2, D = 57 мм, 7= 5 мм из стали марки 20:

Заглушка 57 • 5 ГОСТ 17379-2001

- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 57 • 5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

4.2 Толщина стенки заглушек в неторцевых сечениях — не менее Т.

4.3 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготавливать заглушки других размеров.

5 Технические условия

Технические условия — по ГОСТ 17380.

Г18

УДК: 621.643.4:006.354

МКС 23.040.40

ОКП 146800

49                                                                                                       3